TERRASSE NON CIRCULABLE GRAVILLONS SUR BETON SANS ISOLANT

RETENUE TEMPORAIRE DES EAUX PLUVIALES

- Elément porteur en maçonnerie, conforme à la norme NF P 10-203 (DTU 20.12).

La structure porteuse doit prendre en compte, en plus des charges habituelles, la charge d’eau supplémentaire déterminée par la hauteur de « l’évacuation déversoir ».

Note : A titre d’exemple, dans le cadre d’une protection en gravillon de 4 cm d’épaisseur, la charge d’eau supplémentaire est de 70 daN/m² (eau contenue dans la hauteur du gravillon + 5 cm au-dessus).

- Pente nulle

- Sans isolation thermique

- Protection lourde meuble par gravillons

ETANCHEITE

Le complexe d'étanchéité est de type bicouche élastomère, posé en indépendance, conforme à l'Avis Technique ELASTOPHENE FLAM - SOPRALENE  FLAM et au CPP RETENTIO de classement performanciel FIT F5 I5 T4.

Il comprend à partir du support :

- Ecran d’indépendance SOPRAVOILE 100 : voile de verre 100 g/ m².

- SOPRALENE FLAM 180 : Chape élastomère avec armature polyester non tissé 180 g/ m², soudée aux joints.

- ELASTOPHENE FLAM 25 : Chape élastomère avec armature voile de verre 50 g/ m², soudée en plein.

### DISPOSITIF DE RETENTION D’EAU

Mise en œuvre d’un drain type DRAIN RETENTIO directement sur l’étanchéité, pose du module RETENTIO de ….cm d’épaisseur, d’un filtre de type SOPRAFILTRE et de gravillons de granulats courants, roulés ou concassés, de 4 cm d’épaisseur minimale, de granularité comprise entre 5 mm et une dimension au plus égale au 2/3 de l’épaisseur de la protection, conformément à la NF P 84-204 (DTU 43-1).

Ce dispositif sera complété par un système d’évacuation des eaux pluviales à débit différé (cf. DTU 43.1).

PROTECTION

La protection lourde meuble est constituée par une couche de granulats courants, roulés ou concassés, de 4 cm d’épaisseur minimale, de granularité comprise entre 5 mm et une dimension au plus égale au 2/3 de l’épaisseur de la protection, conformément à la norme NF P 84-204 (DTU 43.1).

RELEVES

- Les relevés, en béton armé, sont réalisés conformément à la norme 10-203 (DTU 20.12) : leur hauteur minimale est de 15 cm au-dessus du gravillon.

Ils comprennent :

- Enduit d’imprégnation à froid sans solvant, AQUADERE.

- SOPRALENE FLAM S 180-35 : Chape élastomère avec armature polyester non-tissé de 180 g/ m², de 3,5 mm d’épaisseur, soudée.

- SOPRALAST 50 TV ALU : Chape élastomère avec armature grille + voile de verre 95 g/ m², et autoprotection par feuille d’aluminium, soudée.

Entrées d’eaux pluviales :

Les eaux pluviales doivent pouvoir être évacuées à deux niveaux ; le système comporte :

- Une « évacuation permanente » au niveau du revêtement d’étanchéité. Le dimensionnement de l’évacuation (forme, section des ouvertures) est déterminé par le débit maximum indiqué dans les DPM. La réalisation de cette évacuation diffère de celle déterminée par les règles habituelles. Elle dépend des surfaces de toiture et des contraintes locales de rejet dans les réseaux. Une méthode de dimensionnement figure dans le guide à l’intention du Maître d’Ouvrage (fascicule de documentation – Partie 3 de la NF P 84-204 (DTU 43.1)).

Note : Ce dimensionnement n’est pas à la charge de l’entrepreneur d’étanchéité.

- Une « évacuation déversoir ». Cette évacuation assure une fonction de sécurité pour éviter les surcharges accidentelles et le dépassement du niveau au-dessus des relevés. Elle est dimensionnée suivant les règles habituelles de façon à assurer un débit normal de l’écoulement des eaux pluviales ; son niveau est situé à 0.05 m au-dessus de la couche de gravillons.

Note : Ces deux évacuations peuvent être distinctes ou solidaires. Elles n’interviennent que pour une seule vis-à-vis du nombre minimal de descentes et vis-à-vis de leur section.

OUVRAGES ANNEXES

Se  conformer à la norme NF P 84-204 (DTU 43.1), à l'Avis Technique ELASTOPHENE FLAM - SOPRALENE FLAM et au CPP RETENTIO.