TERRASSE NON-CIRCULABLE GRAVILLONS SUR ACIER AVEC ISOLANT

- Elément porteur en bacs acier, conforme à la NF P 84.206 (DTU 43.3)

- Pente 3 à 5 %

- Avec Isolation Thermique

- Protection meuble par gravillons

- Faible ou moyenne hygrométrie

### PARE VAPEUR

Non obligatoire sur bac plein et locaux à faible et moyenne hygrométrie.

### ISOLANT THERMIQUE

Panneaux de laine minérale, de  …  cm d’épaisseur, admis en Avis Technique.

Ils sont fixés mécaniquement sur le support par vis et par rondelles. Le nombre et la nature des fixations mécaniques doivent être conformes à la NF P 84.206 (DTU 43.3) et à l’Avis Technique de l’isolant.

### ETANCHEITE

Le complexe d’étanchéité est de type bicouche élastomère, posé en indépendance, conforme à l’Avis Technique ELASTOPHENE FLAM - SOPRALENE FLAM et de performance FIT F5 I5 T4.

Il comprend à partir de l’isolant :

- SOPRALENE FLAM 180 : Chape élastomère avec armature polyester de 180 g/ m², soudée aux joints.

- ELASTOPHENE FLAM 25 AR: Chape élastomère avec armature voile de verre 50 g/ m², soudée en plein.

### PROTECTION

La protection est constituée par 4 cm minimum de gravillons (selon NF P 84.206 - DTU 43.1).

### RELEVES

Ils comprennent :

- Costière métallique

- VOILE DE RENFORT FLASHING de développé 0,10 m collé à l’aide de la résine bitumineuse FLASHING (500 g/ m²).

- 2 couches de résine bitumineuse FLASHING (900 g/ m² + 700 g/ m²)

### OUVRAGES ANNEXES

Se conformer à la norme NF P 84-206 DTU 43.3 et à l’Avis Technique ELASTOPHENE FLAM – SOPRALENE FLAM.

Les Evacuations d’Eaux pluviales sont réalisées avec les DEPCO.